住院二部窗帘主要参数（永久阻燃遮光窗帘）

1、成品按照1:1.8褶皱比例制作，价格为每延米单价（每米窗帘轨道的窗帘价格）；

2、面料材质： 100％涤纶长丝，门幅280cm，克重≥1100g/m；

3、阻燃性能符合GB/T17591-2006《阻燃织物》阻燃B1级规定，永久阻燃面料，织物耐水洗不低于50次；

4、安全性能符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，PH值4.0-9.0；甲醛含量≤75mg/kg；

5、依据GB/T17952-2011可分解致癌芳香胺染料不能检测出有致癌物质；

6、耐水洗色牢度≥4级；耐干擦色牢度≥4级，耐酸汗渍色牢度≥4级，耐碱汗渍色牢度≥4级；

7、耐光色牢度≥4级；

8、水洗尺寸变化率经纬向≤$\pm $1%；

9、断裂强力：经向≥1600N，纬向≥1100N，撕破强力：经向≥64N，纬向≥64N；

10、面料遮光率≥85%。