集中采购项目技术参数表

| 项目名称 | 护士鞋 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 34.5万元 | 数量/计量单位 | 2000双 |
| 经费来源 | 护理部年度经费预算 | 是否进口 | 否 |
| 设备功能要求 |
| 根据临床科室工作需求，需购置护士鞋（夏款、冬款）。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
|  | 护士鞋（夏款） | 1000 | 双 |
|  | 护士鞋（冬款） | 1000 | 双 |
| 技术要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 质量标准 | 参照国家皮鞋行业标准制作、并获得国际质量体系认证。 |
| 2 | 鞋面皮料 | 2.1帮面采用天然优质的头层牛皮材质（A级），质地柔韧具有软硬兼顾，透气性强，舒适大方，易于打理等优点。皮料厚度≥1.8mm,甲醛含量=未检出。能保证至少使用一年、帮面材料耐折参考GB/T2224-2012检测达到3万次。 2.2帮面涂层采用纳米涂层技术、耐磨、耐酸、耐碱、耐腐蚀。 2.3内里采用天然头层猪皮材质，舒适透气。衬里（沾色）摩擦色牢度≥4级，甲醛含量≤27mg/kg。 |
| 3 | 鞋底 | 3.1鞋底采用超轻EVA材质大底，气垫设计。 3.2鞋底配有双皮垫双向防滑橡胶贴片技术，缓震透明气囊，经得起超过体重3倍的踏压。气垫鞋底弹性好，能够缓解脚步压力，天然橡胶起到耐磨、止滑，静音等作用。重量比一般鞋底轻50%。耐折性好。外底耐磨性能测试磨痕长度≤8.4mm。 3.3侧边上线，采用手工缝线，能够有效的避免鞋开胶。 3.4规格尺寸：厚度3.5cm±0.5mm。 |
| 4 | 鞋垫 | 4.1材质：采用天然乳胶外贴头层猪皮垫面，厚度≥8mm，鞋垫脚弓处贴合半月形海绵，增加arch部位支撑，脚掌部位特殊设计按摩凸点，以减轻足部疲劳。 4.2内垫（沾色）摩擦色牢度≥4级。 |
| 5 | 款式 | 5.1 颜色：白色 5.2夏季护士鞋：鞋面及鞋边有镂空透气孔。 5.3穿着方式：一脚蹬，无绑带、鞋带设计。 5.4后跟侧边带乳胶软包。鞋子内测有2个透气孔。 5.5鞋子整体里外全皮，所有头层牛皮皮里由头层猪皮包裹，无裸露皮里。 5.6尺码：女鞋33-41码 男鞋39-45码。 |
| 6 | 护士鞋成品强制最低检测标准 | 6.1鞋子检测依据:QB/T2955-2017休闲鞋。 6.2耐黄变检测依据HG/T3689-2014耐黄变B法级别4级。 6.3皮质检测依据FJJ/ZDX17-2014。 感官法：整体外观、帮面。 6.4耐折性能：预割口 5 mm,连续屈挠4万次。 |
| 7 | 护士鞋成品防滑性能要求 | 7.1鞋类静态防滑性能：GB/3780-2005。静态摩擦系数，干法0.5-0.9湿法0.3-0.6 7.2硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定：GB/T9867-2008 磨痕长度：≤14.0mm |
| 8 | 护士鞋成品环保要求 | 8.1铬含量的测定：GB/22807-2008，铬(VI)含量：方法检出限3 mg/kg 8.2甲醛含量的测定：GB/19941-2005，甲醛含量：方法检出限40-80mg/kg 8.3 PH值测定:QB/T2724-2018方法检出限3.5-6 8.4禁用偶氮染料的测定：GB/T19942-2005可分解的甲醛芳香胺染料，方法检出限30 mg/kg |
| 9 | 备注 | 以上需提供附有CMA标识的检测报告 |
| 经济要求 |
| 序号 | 指标名称 | 详细要求 |
|  | 护士鞋（夏款、冬款） | 总预算34.5万元 |
|  | 付款 | 货物验收合格后支付合同总价的90%，剩下10%款项作为质保金，一年后无息付清。 |
|  | 交付地点 | 空军第九八六医院南区 |
|  | 包装运输 | 按照有关标准独立包装，运输费用由中标公司承担，公司派人随同物流公司工作人员一同将货物运动到医院指定地点，并配合医院分发工作。 |
|  | 质量保证 | 1.产品验收标准按照国家休闲鞋类通用标准验收，执行标准为：QB/T2955-2017. 2.质保时间：12个月。凡12个月内出现开胶、开线、掉跟、严重泛硝等质量问题的给予免费换新服务。 3.供货时间：自合同签订之日起15日内完成交付、验收完毕。 |
|  | 售后服务 | 货物到达后，根据采购需要做好供货服务配合，办理产品供货手续及验收事宜，对不合格产品10天内完成更换，并提供材料使用技术支持。 |
| 实施建议 |
| 序号 | 指标名称 | 详细要求 |
|  | 护士鞋（夏款、冬款） | 按照医院集中采购需求管理办法，建议由集中采购室组织竞争性谈判以综合评分法进行采购。 |