## 附件：

## 货物一览表及技术要求

| 序号 | 种类 | 采购数量（双） | 最高单价（元/双） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏款护士鞋 | 1000 | 180 | 180000 |  |
| 2 | 冬款护士鞋 | 1000 | 280 | 280000 |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 质量标准 | 质量标准参照国家行业标准制作QB/T2955-2017、并获得国家质量体系认证。 |
| 2 | 鞋面皮料 | 2.1帮面采用天然优质的头层牛皮材质(A级)，质地柔韧具有软硬兼顾，透气性强，舒适大方，易于打理等优点。皮料厚度≥1.8mm，甲醛含量=未检出。能保证至少使用一年、帮面材料耐折参考 GB/T2224-2012检测达到3万次。 2.2帮面涂层采用纳米涂层技术、耐磨、耐酸、耐碱、耐腐蚀。 2.3内里采用天然头层猪皮材质，舒适透气。衬里(沾色)摩擦色牢度≥4级，甲醛含量≤27mg/kg。 2.4颜色:白色 |
| 3 | 鞋底 | 3.1鞋底采用超轻高弹EVA材质中底，气垫设计。 3.2鞋底配有双皮垫双向防滑橡胶贴片技术，缓震透明气囊，经得起超过体重3倍的踏压。具有特殊止滑刻纹，复合橡胶材质，鞋底弹性好，能够缓解脚步压力，天然橡胶起到耐磨、止滑，静音等作用。重量比一般鞋底轻50%。耐折性好。外底耐磨性能测试磨痕长度≤8.4mm。 3.3侧边上线，采用手工缝线，能够有效的避免鞋开胶。 3.4规格尺寸:厚度3.5cm士5cm。 3.5胶水采用环保胶水 |
| 4 | 鞋垫 | 4.1材质:采用天然乳胶外贴头层猪皮垫面，厚度≥8mm，鞋垫脚弓处贴合半月形海绵，增加arch部位支撑，脚掌部位特殊设计按摩凸点，以减轻足部疲劳。 内垫(沾色)摩擦色牢度≥4级。 |
| 5 | 护士鞋款式说明 | A.夏款说明 5.1夏季护士鞋:鞋面及鞋边有镂空透气孔。 5.2穿着方式:一脚蹬，无绑带、鞋带设计。 5.3后跟侧边带乳胶软包。鞋子内测有2个透气孔。 5.4鞋子整体里外全皮，所有头层牛皮皮里由头层猪皮包裹，无裸露 B.冬款说明 5.5冬季护士鞋:深口设计，带自黏贴设计方便穿脱 5.6穿着方式:一脚蹬，无绑带、鞋带设计。 5.7后跟侧边带乳胶软包。鞋子内测有2个透气孔。 5.8鞋子整体里外全皮，所有头层牛皮皮里由头层猪皮包裹，无裸露。 5.9尺码:女鞋33-42码 |
| 6 | 护士鞋成品强制最低检测标准 | 6.1鞋子检测依据:QB/T2955-2017休闲鞋。 6.2耐黄变检测依据HG/T3689-2014耐黄变B法级别4级。 6.3皮质检测依据FJJ/ZDX17-2014。 6.4耐折性能:预割口小于等于5mm，连续屈挠4万次。 6.5护士鞋底耐磨性能要求：GB/T 2955-2017 小于等于2 6.6鞋类静态防滑性能:GB/3780-2005 6.7静态摩擦系数，干法0.5-0.9湿法0.3-0.6 6.8硫化橡胶成热塑性橡胶耐磨性能的测定：GB/T9867-2008；磨痕长度：≤14.0mm |
| 7 | 护士鞋成品环保要求 | 7.1甲醛含量的测定:GB/19941-2005甲醛含量:方法检出限40-80mg/kg 7.2禁用偶氮染料的测定:GB/T19942-2005 7.3铬含量的测定：GB/22807-2008 铬(VI)含量：方法检出限3 mg/kg 可分解的甲醛芳香胺染料，方法检出限30mg/kg以下；需提供附有CMA标识的检测报告 |

说明:投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。